# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА

Образец № 69

Объект: МО, Истринский р-н, д. Покровское, КП "Новорижское 3"

№ выработки: 18

Глубина отбора образца, м: 1,00 – 1,20

Тип грунта: песок

Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта

| Анионы | мг | мг-экв | % |  | Катионы | мг | мг-экв | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 19,45 | 0,32 | 0,02 |  | Ca | 7,69 | 0,38 | 0,01 |
| Cl | 1,68 | 0,05 | 0,00 |  | Mg | 0,49 | 0,04 | 0,00 |
| SO4 | 3,84 | 0,08 | 0,00 |  | Fe | 0,15 | 0,01 | 0,00 |
| NO3 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |  | Na+K | 0,46 | 0,02 | 0,00 |
| CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, % | 0,03 |  | Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) | 0,215 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), % | 0,02 |  | Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) | 57,64 |
| Сухой остаток (выпариванием), % |  |  |  |  |
| Гумус, % | 0,00 |  |  |  |
| pH | 8,2 |  |  |  |

| Грунт по степени засоления |  |  | Наименование типа засоления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100-95 | незасол. |  | СНИП 2.05.02-85 |  |
| СНИП 2.05.02-85 | незасол. |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий | Углеродистая сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумус | низкая |  |  |
| Нитрат-ион | низкая |  |  |
| Водородный показатель | средняя | средняя |  |
| Хлор-ион |  | средняя |  |
| Ион железа |  | низкая |  |
| Средняя плотность катодн. тока (лаб) |  |  | высокая |
| Удельное эл. сопротивление (лаб) |  |  | низкая |
| Наихудший показатель | средняя | средняя | высокая |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  |  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К бетонам | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям |  | нет |  |  |